|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Размер ячейки, мм** | **Диаметр проволоки, мм** |  | | **Размер ячейки, мм** | **Диаметр проволоки, мм** |  | |
| **Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 (ст.12х18н10т)** | | | | | | |
| **0,4** | **0,20** |  | | **2,5** | **0,50** |  | |
| **0,4** | **0,25** |  | | **2,5** | **0,60** |  | |
| **0,45** | **0,20** |  | | **2,8** | **0,9** |  | |
| **0,5** | **0,25** |  | | **3,2** | **0,5** |  | |
| **0,5** | **0,30** |  | | **3,2** | **0,8** |  | |
| **0,63** | **0,25** |  | | **3,2** | **1,2** |  | |
| **0,63** | **0,32** |  | | **3,5** | **0,7** |  | |
| **0,7** | **0,28** |  | | **3,5** | **1,0** |  | |
| **0,7** | **0,32** |  | | **4,0** | **0,6** |  | |
| **0,8** | **0,32** |  | | **4,0** | **1,0** |  | |
| **0,9** | **0,36** |  | | **4,0** | **1,2** |  | |
| **1,0** | **0,25** |  | | **4,5** | **0,9** |  | |
| **1,0** | **0,32** |  | | **4,5** | **1,8** |  | |
| **1,0** | **0,40** |  | | **5,0** | **0,7** |  | |
| **1,1** | **0,36** |  | | **5,0** | **1,2** |  | |
| **1,2** | **0,32** |  | | **5,0** | **1,6** |  | |
| **1,2** | **0,40** |  | | **5,0** | **2,0** |  | |
| **1,4** | **0,45** |  | | **6,0** | **1,2** |  | |
| **1,4** | **0,65** |  | | **6,0** | **2,0** |  | |
| **1,6** | **0,32** |  | | **8,0** | **1,6** |  | |
| **1,6** | **0,40** |  | | **8,0** | **2,0** |  | |
| **1,8** | **0,70** |  | | **10,0** | **1,0** |  | |
| **2,0** | **0,40** |  | | **10,0** | **2,0** |  | |
| **2,0** | **0,50** |  | | **12,0** | **1,2** |  | |
| **2,0** | **0,60** |  | | **12,0** | **2,0** |  | |
| **2,0** | **1,00** |  | | **16,0** | **1,6** |  | |
| **2,0** | **1,20** |  | | **16,0** | **2,5** |  | |
| **2,2** | **0,45** |  | | **18,0** | **2,5** |  | |
| **2,2** | **0,70** |  | | **20,0** | **1,6** |  | |
| **2,5** | **0,40** |  | | **20,0** | **2,0** |  | |
| **Сетка тканая нерж. "микро" ТУ 14-4-507-99** | | | **Сетка тк. нерж. фильтровая ГОСТ 3187-76** | | | |
| **0,04** | **0,03** |  | | **П24, П28, П32, П36, П40** | |  | |
| **0,056** | **0,04** |  | | **П48, П52, П56, П60, П64, П68** | |  | |
| **0,064** | **0,032** |  | | **П72,П76, П80, П90, П100, П120** | |  | |
| **0,066** | **0,05** |  | | **П160, П200** | |  |
| **0,071** | **0,055** |  | | **С56, С72, С80** | |  | |
| **0,074** | **0,053** |  | | **С100 ,С120, С160** | |  | |
| **0,076** | **0,05** |  | | **С200** | |  | |
| **0,080** | **0,055** |  | | **№120 по ТУ 14-4-698-76** | |  | |
| **0,094** | **0,055** |  | | **№300 по ТУ 14-4-742-76** | |  | |
| **0,125** | **0,07** |  | | **№450 по ТУ 14-4-432-94** | |  | |
| **0,140** | **0,09** |  | | **№685 по ТУ 14-4-697-76** | |  | |
| **0,160** | **0,12** |  | | **Сетка тканая нерж. сарж. ТУ 14-4-167-91** | | |
| **0,200** | **0,13** |  | | **0,061 х 0,050** | |  | |
| **0,250** | **0,16** |  | | **0,064 х 0,032** | |  | |
| **0,315** | **0,16** |  | | **0,094 х 0,055** | |  | |